AS - 5 - F

DESINCRUSTANTE ENÉRGICO PARA CIRCUITOS

Propiedades:

Desincrustante concentrado. Altamente inhibido para asegurar una eficaz protección de las instalaciones. Elevado poder de penetración, reblandecimiento y vehiculización de sedimentos, incrustaciones y otros residuos.

Propiedades Físicas:

Aspecto:                      Líquido transparente

Color:                          Pardo

Densidad 20ºC.:          1,178-1,200 gr./c.c.

Ph 1%:                        2-2,5

Materia activa:            34-38 %

Punto de ebullición:    100-105º C

Composición cualitativa:

Tensoactivos

Acidos inorgánicos

Inhibidores de corrosión

Colorante

Agua

Aplicaciones:

Para la limpieza y desincrustación de instalaciones de calefacción, refrigeración, calderas, radiadores, acondicionadores de aire, condensadores, intercambiadores, etc. Incrustados con deposiciones que contengan altas proporciones de sílice.

Dosificación y modo de empleo:

La dosis depende del sistema tratado y la forma de aplicación, oscilando las diluciones normales entre 1:1 y 1:4 en agua.

En limpiezas por recirculación o inmersión, diluir el producto en agua e ir añadiendo posteriormente las cantidades necesarias para mantener el pH de la disolución desincrustante a valores entre 0 y 1.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.