DEFENOX - L

ACEITE ANTICORROSIVO FLUIDO

Propiedades:

Protector anticorrosivo para elementos metálicos. De máxima eficacia para períodos de exposición media. Repele el agua y la humedad, lubrifica. Producto atóxico, puede emplearse en un amplio rango de temperaturas, sin que se produzcan agarrotamientos ni roturas. Gran penetrabilidad debida a su fluidez.

Propiedades Físicas:

- Aspecto:		Líquido transparente.

- Color:			Ambar.

- Densidad, 20ºC:		0.89 – 0.95 g/cc.

- Punto inflamación: 		75ºC.

Composición cualitativa:

- Más del 30% de disolventes alifáticos.

- Entre el 15% y menos del 30% de tetracloroetileno.

- Entre el 15% y menos  del 30% de aceites minerales.

- Entre el 5% y menos 15% de diclorometano.

- Menos del 5% de tensioactivos no iónicos

- Anticorrosivo y colorante.

Aplicaciones y modo de empleo:

Ideal para la protección anticorrosiva de elementos mecanizados en régimen de almacenamiento interior o en tránsito. Previene la corrosión de utensilios, instrumentos, maquinaria de precisión, etc.

Aplicar puro. Puede aplicarse por pulverización, inmersión o pincel. Se elimina fácilmente por lavado con solventes.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.