DESOX L

DESOXIDANTE EFECTO PASIVANTE

Propiedades:

Es un activo agente eliminador de óxido y moho. Producto de carácter ácido, aplicable a un gran número de elementos metálicos. Limpia, desengrasa, desoxida y pasiva en una sola operación. Rebajando los costes y simplificando el tratamiento. Deja unos perfectos acabados, pasivando microscópicamente las superficies tratadas.

Propiedades Físicas:

Aspecto:                      Líquido transparente

Color:                          Incoloro

Densidad:                    1,140-1,170 gr./c.c.

Ph:                               0-1

Composición cualitativa:

Tensioactivos

Agentes antioxidantes

Ácidos inorgánicos

Agua

Aplicaciones:

Indispensable para la limpieza y desoxidación de todo tipo de elementos metálicos. Máxima seguridad en el tratamiento de aluminio, hierro, latón, cobre, bronce y plomo. Puede aplicarse por inmersión o bien con brocha, bayeta o pulverización; protegiendo las piezas o elementos a continuación con algún producto o tratamiento antioxidante.

Dosificación:

Inmersión de piezas: Ya sea en cubas para las de grandes dimensiones o bombos relativos para tornillería y similares, debe diluirse el producto en relación 1:1 hasta 1:3 y mantener sumergidas las piezas durante intervalos de 30 a 60 minutos, en casos muy rebeldes dicha exposición deberá prolongarse.

Limpieza localizadas: Si se emplea brocha o trapos los más indicado es empapar la zona afectada con producto sin diluir, dejándolo en reposo unos instantes para que ablande el óxido y resto de suciedades. Posteriormente proceder a la eliminación total, frotando con producto diluido según se indica en el apartado precedente.

En todos los casos después del tratamiento las piezas deben enjuagarse con agua y dejarse secar. Es recomendable el uso de guantes en el manejo del producto. El contenedor del producto siempre ha de ser de plástico.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.