# EROX - T

ACEITE DIELÉCTRICO

Propiedades:

EROX T Es un fluido de seguridad para el mecanizado por electroerosión que ofrece las máximas garantías de rendimiento y el mínimo riesgo de utilización. Es la solución ideal para sustituir el uso del petróleo.

- Gran resistencia a la oxidación y estabilidad en servicio.

- Excelente balance entre viscosidad y volatilidad.

- Mantiene constante la rigidez dieléctrica.

- Protección contra la corrosión.

- Buenas características de transferencia de calor.

- Inodoro e incoloro, carece de toxicidad.

- Proporciona una rápida decantación de las partículas arrancadas.

| ASPECTO | Líquido |
| --- | --- |
| T. EBULLICIÓN | SUP. A 240 ºC |
| PUNTO DE CONGELACIÓN | <-20 ºC |
| DENSIDAD | 0.84 g/cc |
| PRESIÓN DE VAPOR | < 0.3 mm Hg |
| VISCOSIDAD (40 ºC) | 7.5 cSt |
| SOLUBILIDAD AGUA | Insoluble |
| VALOR pH | No aplicable |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN | 125 ºC |
| LIMITES DE EXPLOSIÓN Inferior / Superior | 0.6/7.0 |

Aplicaciones:

EROX T Se puede utilizar indistintamente para cualquier tipo de mecanizado por electroerosión, siendo más indicado para procesos generales con mayor arranque de partículas

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.