MAXIMOIL GRANEL

ACEITE LUBRICANTE INODORO

Propiedades: Aceite mineral parafínico, exento de hidrocarburos insaturados de cualquier tipo (parafina líquida. No tóxico. Excelente poder antioxidante y lubricante. Totalmente transparente e incoloro,inodoro e insípido, muy refinado y completamente neutro.

Cumple las especificaciones de la farmacopea alemana DAB 10 (Deutsches Arzneibuch, 10 th Edition) así como otras normas internacionales de farmacopea.

Características:

|  | Norma | Valores típicos | Unidad |
| --- | --- | --- | --- |
| ISO VG |  | 22 | NL | 33 | 55 |  |
| Aspecto |  | Incoloro transparente |  |
| Densidad a 15ºC. | ASTM D-1298 | 0,84 | 0,842 | 0,85 | 0,865 | gr/cm3 |
| Viscosidad a 20ºC. | ASTM D-445 | 40 | 48,7 | 83,2 | 205 | cSt |
| Viscosidad a 40 ºC | ASTM D 445 | 16 | 22,67 | 30,68 | 68 | cSt |
| Viscosidad a 100ºC. | ASTM D 445 | 3,8 | 4,67 | 5,28 | 9,2 | cSt |
| Color Saybolt | ASTM D 156 | + 30 | +30 | +30 | +30 | - |
| Punto de Fluidez | ASTM D-97 | -12 | -12 | -12 | -12 | ºC |
| Punto de inflamación | ASTM D-92 | 190 | 195 | 195 | 220 | ºC |
| Indice de refracción | ASTM D 1218 | 1,466 | 1,47 | 1,474 | 1,48 | - |
| Residuo insulfonable | ASTM D 483 | 100 | 100 | 100 | 100 | % |
| Composición hidrocarbonada: |
| Carbonos parafínicos |  | 64 | 63 | 63 | 62 |  | % |
| Carbonos nafténicos |  | 36 | 37 | 37 | 38 |  | % |
| Carbonos aromáticos |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  | % |
| Nº Registro NSF |  | 149125 | 155741 | 149172 | 149173 |  |  |
| Nº Registro Halal | IH-682/2.4/B/76 | /1/1 | /3/2 | /3/1 | /1/2 |  |  |

Aplicaciones: Aceite auxiliar para la industria textil. Plastificante para la industria del plástico, Dispersante neutro para el teñido de la granza, Plastificante para la industria del caucho, Aceite sin mancha para máquinas de coser y escribir, Fábricas de perfumería, Fábricas de barnices, Fábricas de tintas de imprenta, Papeleras, filtros de aire. Está indicado para usos alimenticios y cosméticos, así como lubricante con posible contacto accidental con alimentos, medicinas, cosméticos, etc. También para lubricación por niebla.

Observaciones: Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado. Estas descripciones corresponden a nuestros conocimientos técnicos actuales. Los datos arriba mencionados con valores medios determinados. Pueden producirse desviaciones dentro de las tolerancias usuales.    REVISION: 01/19