ROSCASEN

ACEITE DE ROSCADO Y TALADRADO

Propiedades:

De aspecto claro y transparente, muy refinado, con aditivos polares, ciorofosforados y de media y extrema presión.

Se emplea puro.

Aplicaciones:

Para el mecanizado de aceros duros, inoxidables, aleaciones de cobre y toda clase de metales, en tornos automáticos, fresas, talladoras de engranajes, brochados, etc. No mancha.

Características:

- Densidad a 15ºc.				0.880/0.890

- Color					Amarillo claro

- Naturaleza				Aceite mineral con aditivos

- Viscosidad ºE a 50ºC			2.6/2.8

- Punto de inflamación			>180ºc

- Corrosión sobre acero			Cumple normaCETA 20516

- Corrosión sobre cobre			Cumple normaCETA 20521

- Oxidabilidad				Cumple norma CETA 20529

Punto anilla					> 95ºC.

Ventajas:

Sus cualidades humeantes permiten la formación de una película continua entre la herramienta y las piezas que se mecanizan.

- Al favorecer extraordinariamente el corte, aumenta la duración y rendimiento de las herramientas.

- Excelentes engrase y conservación de las máquinas.

- Acabados perfectos al facilitar su corte suave.

- Extraordinariamente refrigerante.

- Por sus especiales características puede emplearse como único aceite de corte en todo tipo de materiales.

- Su color claro y transparente permite una perfecta visibilidad en todas las operaciones.

- Mínima formación de humos.

- Fuertemente antiseptizado.

Extraordinarias defensas frente al envejecimiento.

Otras observaciones:

Gracias a su calidad y a la naturaleza de sus aditivos , Roscasen no puede provocar perturbación alguna en el caso de ser mezclado con otros aceites de la misma utilidad.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.