# VELOC /A

## ANTIADHERENTE DESMOLDEANTE BASE AGUA

Propiedades:

Veloc /A limpia, renueva y protege todo tipo de gomas y cauchos. Está especialmente indicado para las gomas embellecedoras y neumáticos de los automóviles y camiones reavivando el color natural del neumático.

Propiedades Físicas:

Aspecto:                      Líquido opalescente

Color:                          Blanco

Densidad :, 20ºC         0.999 – 1.001 g/c

Residuo Seco (105ºc, 24h): 15.8 – 17.2%

Composición cualitativa:

Entre el 5 y el 15% de siliconas emulsionadas con tensioactivos no iónicos.

Menos del 5% de tensioactivos aniónicos.

Agentes abrillantadores.

Aplicaciones:

DESMOLDEO DE CAUCHO Y PLÁSTICOS: Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de desmoldeo satisfactorios, obteniéndose unos acabados inmejorables.

TECNICA DE SOLDADURA: Evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, portaelectrodos y demás útiles de soldadura.

Se utiliza también en la AUTOMOCIÓN como restaurador y limpiador de gomas, plásticos, neumáticos, etc. en INFORMÁTICA para la restauración de rodillos de impresoras.

Modo de empleo:

Se aplica puro por pulverización o directamente con un trapo, dejándolo actuar durante unos minutos.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.