VELOC S/S

ANTIADHERENTE DESMOLDEANTE SIN SILICONA

PROPIEDADES:

El Desmoldeante sin Silicona es un producto formulado a base de aceites especiales, para el desmoldeo de piezas plásticas, gomas o cauchos.

Utilizado también como repelente de las proyecciones de soldadura en las boquillas de hilo continuo.

Su componente esencial elaborado a partir de extractos de aceites animales, permite el repintado de las superficies

tratadas con este producto.

APLICACIONES Y MODO DE EMPLEO:

DESMOLDEO: Basta pulverizar una sola vez para lograr varios procesos de desmoldeo satisfactorios, obteniendo unos acabados inmejorables. Pulverizar suavemente a una distancia de unos 30 cm. las partes interiores del molde, dejar secar unos instantes, pasados los cuales se puede iniciar el moldeo.

TÉCNICAS DE SOLDADURA: Evita la adherencia de las proyecciones en pistolas, porta electrodos y demás útiles de soldadura. Pulverizar todas las partes expuestas a las proyecciones aunque alejadas del arco, especialmente boquillas, tubos de contacto (solo el exterior), difusores, fondo del porta-boquillas etc.

Dejar reposar unos instantes antes de proceder a la soldadura.

Después del tratamiento golpear ligeramente las proyecciones para que se desprendan.

ABRILLANTADO:  Abrillantado y limpieza de superficies de acero inoxidable , plásticos y tabliers de automóvil, techos de vinilo, fórmica, melamina, muebles lacados, mármol, etc. Pulverizar el producto sobre la superficie o esparcir con trapo frotando posteriormente con paño limpio y seco.

.

CARACTERISTICAS TECNICAS:

Aspecto:	Líquido transparente.

Color:		Incoloro.

Olor:		Penetrante.

Densidad: 	1,265 +- 0.020 gr/cc