ADHESIVO SP

ADHESIVO DE CONTACTO PERMANENTE

- DESCRIPCION GENERAL.

Resina adhesiva mezclada con disolventes alifáticos que proporciona un alto poder adhesivo.

- CARACTERISTICAS.

- Adherencia inmediata.

- Excelente poder adhesivo.

- No deteriora los materiales.

- No apto para aplicaciones en interiores de techo de automóvil.

- APLICACIONES.

Adhesivo filmógeno de alta adherencia inmediata. Especialmente adaptado para las distintas aplicaciones del automóvil y bricolaje del hogar.

Los materiales más adecuados para pegar son :

- Espumas de poliuretano, polietileno y polietileno.

- Fibras.

- Papel.

- Cartón.

- Corcho.

- No recomendado para pegar films de PVC.

4.      INSTRUCCIONES.

- Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.

- Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres .

- Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados.

- Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

- No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas  bien ventiladas.

- Solicite fichas de seguridad.

5.        CARATERISTICAS FISICAS.

Endurecimiento				: 10-60 minutos

### Temperatura de aplicación			: 15-27ºC

Densidad					: 0,8 aprox.

Sólidos					: 15% aprox.

Resistencia al calor				: Buena.

Color						: transparente amarillento.

Rendimiento teórico	( pintado en continuo ):  2 m² para aerosol  400 ml

:  1 m² para aerosol  200 ml

Diluyente					:  Diclorometano

Vida del producto				:  >2 años

Resistencia del envase al calor		: < 50ºC

Propelente					:  GLP –  HC  C3-C4

- EMBALAJES

Aerosol: 400 ml

Caja: 12 unidades.

*Los resultados reflejados en la presente ficha técnica están obtenidos  en ensayos realizado en nuestro laboratorio, y por lo tanto son orientativos. En cualquier caso deberán adaptarse a las necesidades específicas requeridas.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.