CONSTRU  AD

PLASTIFICANTE PARA MORTEROS DE CEMENTO

Propiedades:

Aumenta la plasticidad de la masa. Disminuye la tendencia a segregarse de los áridos. Permite reducir el agua de amasado. Incrementa la adherencia a las estructuras. Pastas más grasas de más fácil desmoldeo.

Propiedades Físicas:

Aspecto:                      Líquido transparente

Color:                          Ambar

Densidad:                    1,000-1,020

Viscosidad:                  110-150

Ph:                               7-7,5

Composición cualitativa:

Tensoactivos

Alcalis inorgánicos

Conservantes

Sales inorgánicas

Colorantes

Agua

Aplicaciones y modo de empleo:

Aplicable a toda clase de morteros y hormigones a base de cemento Portland, para trabajos de revoco, colocación de obra de fábrica, mosaicos, terrazos, baldosas, tejas, etc.

Dosificación:

Para morteros añadir 7 cm3 de producto por cada saco de cemento, al agua de amasado. Ajustar debidamente la dosificación. Una sobredosis puede perjudicar el mortero.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.