CONSTRU - DA

DESENCOFRANTE EMULSIONABLE EN AGUA

Propiedades:

Eficaz desencofrante a base de aceite minerales y emulsionantes que mezclado con el agua forma una solución lechosa. Actúa como aditivo para la protección de estructuras y moldes de encofrado de la posterior oxidación. Excelente acabados, buenos rendimientos y mayor duración de los moldes.

El hormigón no se adhiere  a los moldes. Actúa como impermeabilizante y protector de la madera evitando su deformación o astillado.

Propiedades Físicas:

Densidad a 15ºC:           0,880/0,890

Color:                             Líquido límpido

Color emulsión:              Blanco lechoso

Estabilidad emulsión:     Correcta

Poder antioxidante:        Muy elevado

Composición cualitativa:

Aceite minerales

Emulsionantes

Aplicaciones y modo de empleo:

Como desmoldeante desencofrante de hormigón en estructuras y prefabricados, en moldes metálicos o de madera.

Especialmente indicado para el desmoldeo en pistas de cemento de viguetas continuas.

Con la emulsión preparada, se utiliza con pincel, brocha, pistola, trapos impregnados y en algunos casos por inmersión.

Dosificación:

El producto se emplea emulsionado en agua a proporciones entre 1:5 y 1:6. Obteniéndose rendimientos de 40-50 m2 por litro de producto.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.