DESFLOCUL

DISPERSANTE SUPENSIVO

Propiedades:

Producto especialmente diseñado para romper los agregados sólidos y formar partículas más pequeñas e individuales.

El formulado dispersa estas partículas y las mantiene en suspensión, evita, pues la redeposición de los circuitos limpiados.

En superficies metálicas, DESFLOCUL tiene un efecto limpiador y un efecto anticorrosivo frente a medios ácidos.

Propiedades Físicas:

Aspecto:	Líquido transparente

Color:	Azul

Olor:	Inodoro

Densidad :	1,055 gr./c.c.

Ph :	11-10,5

Composición cualitativa:

Mezcla de sales derivadas del ácido fosfórico.

Sales desfloculantes

Aplicaciones :

Se aplica en tratamientos de agua, circuitos de refrigeración, etc.

Dosificación:

La prevención de la sedimentación empieza por dosis de entre 0,01 y 0,05%. Para ensuciamientos muy pronunciados aumentar la dosis.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.