DISOL LIM

DISOLVENTE DE LIMPIEZA ESPECIAL

PROPIEDADES:

DISOL LIM es un líquido incoloro, con olor a éter, que mezcla con alcohol, éter y aceites en todas sus proporciones pero es insoluble en agua. No es inflamable ni explosivo en condiciones normales de utilización.

PROPIEDADES FISICAS:

Aspecto:				Líquido incoloro.

Riqueza:				min. 99 % (valor standard 99,9 %)

Densidad:				1,621 g/ml. a 20º C

Rango de destilación:		120.5 - 122.0 º C

Color APHA:				max. 15

Solubilidad en agua:		0,015 % (25ºC)

Presión de vapor: 			18 mmHg (20ºC)

Punto de inflamación:		Ininflamable

Humedad:				max. 30 ppm

CARACTERISTICAS DE USO:

Alto poder disolvente. No inflamable.  También se usa como agente de extracción de aceites vegetales y minerales y en desengrase de metales. 
Está especialmente diseñado para el desengrase de metales y sus aleaciones, como aluminio, magnesio, zinc y bronce.

ECOLOGÍA – TOXICOLOGÍA:

En la manipulación de este producto se han de tomar las medidas de higiene en el trabajo y precauciones habituales en el empleo de productos químicos. En lo referente a las propiedades toxicológicas, nos remitimos a la Hoja de Datos de Seguridad establecida para este producto.