DISOL S/C

DISOLVENTE LIMPIADOR COLAS

Propiedades:

Limpiador dieléctrico de evaporación lenta pero total, especial para la eliminación de todo tipo de colas de termofusión utilizadas en la fabricación de fórmicas y melaminas. También es recomendado para la eliminación de restos resinosos en las bandas lijadoras y herramientas. DISOL S/C es un disolvente de escasa inflamabilidad, siendo combustible en caliente y en presencia de llama. Es inofensivo para los componentes metálicos. Puede atacar ligeramente algún tipo de plásticos, especialmente el polietileno. Contiene más del 10% de cloruro de metileno y más del 1% de percloroetileno.

Propiedades Físicas:

- Aspecto: 		Líquido transparente.

- Color: 		Incoloro.

- Densidad: 		0.99 - 1.02 g/cc.

- % Materia activa:    100 %.

- Rigidez dieléctrica: 20 kV.

- Tª  Inflamación: 		71ºC.

Composición cualitativa:

- Entre el 5% y menos del 15% de diclorometano.

- Más del 30% de tetracloroetileno.

- Más del 30% de hidrocarburos alifáticos.

Aplicaciones y modo de empleo:

DISOL S/C se utiliza en la industria de la madera. El producto se utiliza normalmente por pulverización y trapeo sobre la zona a limpiar. En alguna máquina de aplacar cantos al final de carrera suelen tener un depósito para el producto pulverizándose el disolvente sobre el canto ayudándose para la limpieza con unos rodillos.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.