GRIBADEP

REPARADOR INSTANTANEO DE CARRETERA

Propiedades:

GRIBADEP es un producto que repara inmediatamente y permanentemente todo tipo de baches, grietas, depresiones y áreas en mal estado en superficies de asfalto y hormigón. Es un producto especialmente concebido para reparar superficies pequeñas, siendo estable, duradero y flexible, permitiendo que baches, grietas, agujeros y hoyos de cualquier clase, sean reparados satisfactoriamente sin necesidad de capas previas de fijación. Aunque no se trata de un producto destinado a grandes superficies, en ellas el resultado también el óptimo.

Propiedades Físicas:

- Aspecto:	Betún negro con áridos.

- Color:	Negro, Verde, Rojo.

- Densidad; 	1,7 g/cm3

Composición Cualitativa

- Betún (grado 100 de penetración)

- Alcohol Blanco, Xilene, Adhesivos.

- Hidrocarbonos de petróleo no saturados.

- Ácidos grasos y creosotados alquitranados.

- Resinas.

- Antiespumantes.

- Agentes humidificantes.

Aplicaciones:

GRIBADEP se usa en carreteras, autopistas, circuitos automovilísticos, pistas de aeropuerto, aparcamientos, áreas de juegos, parques, puertos y muelles, urbanizaciones y caminos privados, escuelas, hospitales, lugares públicos, suelos en toda clase de industria.

Modo de empleo:

1º	Con una escoba, limpiar el bache de restos de gravilla, polvo, 	aceite, agua, etc. .

2º	Verter la cantidad suficiente de material para que rebose ligeramente del bache a reparar. Compactar golpeando con el reverso de una pala o un pisón.

3º	Deje que el tráfico pase inmediatamente para añadir compactación.

4º	El material permanece flexible por algún tiempo, dependiendo de

la temperatura, humedad, intensidad de tráfico, etc., pero esto no impide que se pase inmediatamente por encima ya que la 	adherencia a las ruedas de los vehículos es nula.

5º	Aplicar siempre a temperatura ambiente.

6º	Si no se usa todo el material contenido en un bote, bien cerrado puede conservarse en el envase de origen durante diez meses 	aproximadamente.