MTN INDUSTRIAL SP

PINTURA EN SPRAY

Propiedades:

Esmalte sintético modificado con brillo aceptable para su tremenda rapidez de secado, manteniendo una muy buena retención del color debido a sus compuestos de altísima calidad.

- Secado muy rápido.

- Buen endurecimiento.

- Flexibilidad excelente.

- Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.

- Excelente adherencia.

- No contiene plomo ni otros metales pesados.

- Buen poder de cubrición.

- Durabilidad del brillo y del color.

- Facilidad de aplicación y repintado.

- Resistencia a los rayos U.V.

- Buen comportamiento en la intemperie.

Propiedades Físicas:

Tipo Ligante					:  Sintético modificado.

Color						:  Consultar carta .

Brillo 60º (ASTM D-523  ISO 2813  )	:  60-80%

% sólidos (ASTM D-1644  ISO 1515 )	:  45%±5 ( en peso )

Densidad (ASTM D-1475  ISO 2811)	:  0,9-1,1

Viscosidad (ASTM D-1200  ISO 2431)	:  33±3segundos CopaFord2

Secado al tacto ( ASTM D-1640  ISO 1517 ):  15’

Secado total ( ASTM D-1640  ISO 1517 )	:  24 horas

Espesor de capa seca ( ASTM D-823  ISO 2808 ) :  15 micras/capa(2

pasadas)

Dureza Persoz ( ASTM D-4366  ISO 1255 ):  221±15 segundos

Dureza ( Lápiz ASTM D-3363)                    :  3 H

Finura ( ASTM D-1316  ISO 1524  )		:  < 10 micras

Adherencia (ASTM D-3359  ISO 2409 )	:  0 B

Niebla Salina (  ASTM B-117  ISO 4628/1 )	:  en función de  la imprimación

Rendimiento teórico	( pintado en continuo ):  2 m² para aerosol 400ml

:  1 m² para aerosol  200 ml

Diluyente					:  mezcla aromáticos

Vida del producto				:  >2 años

Condiciones de aplicación			:  Tº  ambiente mínima 8ºC

:  Tº  superficie 5ºC

:  Humedad Máx. 85% R.H.P

Resistencia del pintado al calor		:  100ºC

- Todas las pruebas de dureza y adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro .

Aplicaciones y Modo de Empleo:

Debido a las características del producto recomendamos su uso para retoques de materiales de todo tipo, ya sea para usos industriales, usos domésticos, manualidades, bellas artes, y en definitiva en donde se requieran las propiedades de una  pintura en spray  de alta calidad

- Bricolage

- Jardinería

- Automoción.

- Bellas artes.

- Graffiti y rotulación

- Fontanería.

- Industria.

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y  prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliesteres aplicar una capa de anclaje.

Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas  bien ventiladas.

Solicite fichas de seguridad.

.

Envasado:

### Resistencia del envase al calor			: < 50ºC

Propelente						:  GLP –  HC  C3-C4

## ENVASE(ml) 		PRODUCTO (g.)		GAS(ml)

750				350				380

400				190				185

200				95				95

100				50				50

## STANDARD			CONCEPTO			UNIDADES

27,2  ±  0,2			Ø expansión			      mm

5,2    ±  0,2			profundidad			      mm

3,5    ±  0,2			Presión  a 20ºC(ASTM D-3070)  bar

#### Embalajes:

Aerosol: 400 ml			Aerosol:200 ml.

Caja: 6 Unidades.			Caja: 6 Unidades

Aerosol : 750 ml			Aerosol: 100 ml.

Caja: 12 Unidades			Caja : 25 Unidades.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.