MTN NITRO SP

PINTURA SPRAY NEGRO MATE ACRILICO

DESCRIPCION GENERAL.

Se trata de una pintura compuesta por resinas acrílicas termoplásticas de elevada calidad , formuladas junto con Bióxido de Titanio y aditivos para obtener un acabado perfecto .

CARACTERISTICAS.

Secado muy rápido.

Buen endurecimiento.

Flexibilidad excelente.

Gran resistencia al rayado una vez polimerizada la película.

Excelente adherencia.

No contiene plomo ni otros metales pesados.

Buen poder de cubrición.

Durabilidad  del color.

Facilidad de aplicación y repintado.

Resistencia a los rayos U.V.

Pintura conductora.

Resistencia a temperatura elevada.

No amarillea .

APLICACIONES.

Debido a las características del producto recomendamos su uso para acabados definitivos. Al tratarse de una pintura de gran calidad se puede utilizar también para un sinfín de usos donde se requieran sus características .

Bricolaje

Manualidades.

Industria.

INSTRUCCIONES.

Agitar muy bien el aerosol antes de usar, aproximadamente un minuto después de oír el ruido del mezclador.

Aplicar sobre superficies limpias y secas. Eliminar la corrosión con un cepillo de alambres y  prever una imprimación antioxidante si se considera necesario. Sobre plásticos y poliesteres aplicar una capa de anclaje.

Aplicar en capas finas para obtener mejores resultados, siempre es mejor tres capas finas que una de gruesa, repintable a los cinco minutos con la misma pintura.

Invertir el aerosol para purgar la válvula tras el uso, si se atasca el difusor reemplazarlo por uno de nuevo.

No aplicar sobre equipos conectados y utilizar en áreas  bien ventiladas.

Solicite fichas de seguridad.

CARATERISTICAS FISICAS.

Tipo Ligante						:  Acrílico termoplástico.

Color							:  Negro.

Brillo 60º (ASTM D-523  ISO 2813  )		:  <10%

% sólidos (ASTM D-1644  ISO  1515 )		:  36%±2 ( en peso )

Densidad (ASTM D-1475  ISO 2811)		:  1,1

Viscosidad (ASTM D-1200  ISO 2431)		:  33±3 segundos Copa Ford2

Secado al tacto ( ASTM D-1640  ISO 1517 )	:  5’

Secado total ( ASTM D-1640  ISO 1515 )		:  10’

Espesor de capa seca	( ASTM D-823  ISO 2808 )	:  20 micras/capa (2 pasadas)

Conductividad 					:  2     (30-40 micras)

Dureza Persoz ( ASTM D-4366   ISO 1522 )	:  190±15 segundos

Dureza ( Lápiz ASTM D-3363)			:  6 H

Finura ( ASTM D-1316  ISO 1524  )			:  < 10 micras

Adherencia (ASTM D-3359  ISO 2409 )		:  0 B

Niebla Salina ( ASTM B-117  ISO 4628/1 )		:  en función de

la imprimación

Rendimiento teórico	( pintado en continuo )	:  2 m² para aerosol  400 ml

Diluyente						:  Acetato Butilo

Vida del producto					:  >2 años

Condiciones de aplicación				:  Tº  ambiente mínima 8ºC

:  Tº  superficie 5ºC

:  Humedad Máx. 85% R.H.P

Resistencia del pintado al calor			:  160ºC

* Todas las pruebas de dureza y adherencia han sido realizadas sobre placas de hierro .

ENVASADO .

Resistencia del envase al calor			:  < 50ºC

Propelente						:  GLP

## ENVASE(ml) 		PRODUCTO (g.)		GAS(ml)

400				190				185

## STANDARD			CONCEPTO			UNIDADES

27,2  ±  0,2			Ø expansión			      mm

5,2    ±  0,2			profundidad			      mm

3,5    ±  0,2			Presión  a 20ºC(ASTM D-3070)  bar

EMBALAJES

Aerosol:400 ml.

Caja: 6 Unidades

*Los resultados reflejados en la presente ficha técnica están obtenidos  en ensayos realizado en nuestro laboratorio, y por lo tanto son orientativos. En cualquier caso deberán adaptarse a las necesidades específicas requeridas.