OR BRILL SP

PINTURA METALIZADA ORO

Propiedades:

Pintura metalizada especial de base oro con resinas, que al adherirse a una superficie forman un recubrimiento duro y adherente.

Resistente tanto en interior como en exterior.

Propiedades Físicas:

Ligante:                 Cetónica (Producto de condensación de ciclohexanona)

Aspecto:                Metalizado color oro(leafing)

Densidad:              0,925 kg./lit.

Viscosidad:            20ºC de 31” a 33” en copa Ford nº2 a 20ºC

Presión:                 20ºC de 3 a 4 Kg./cm2

50ºC de 7 a 8 kg../cm2

Propelentes:          Hidrocarburos

Secado:                 Fuera polvo: 10’

Secado total: 30’

Repintable

% en sólidos:         35%

% de aluminio en oro en película seca:  43%

Aplicaciones:

Or brill puede usarse como protector  en todo tipo de piezas metálicas, tuberías, bridas, armazones, remaches, etc., siendo de gran utilidad en cerrajerías, carpinterías de aluminio, fabricantes de maquinaria, fontaneros,etc.

Modo de empleo:

Para su aplicación, eliminar toda la suciedad, grasa, óxido de la superficie a tratar, pulverizando a una distancia de unos 30 cm.

Dar varias capas finas y cruzadas, dejando secar unos 15 minutos entre capa y capa.

Agitar bien el aerosol girando varias veces antes de su utilización. Después de la aplicación, invertir el aerosol y pulverizar para evitar la obturación del difusor.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.