SUQUIPINT  ESM

PINTURA  ESMALTE

Propiedades:

Esmalte sintético de secado rápido, basado en resinas  alquídicas cortas en aceite y pigmentos orgánicos estables a la luz. Rápido secado. Buen endurecimiento. Facilidad de aplicación y repintado. Gran durabilidad del brillo y del color. Excelente adherencia. Gran resistencia al rayado una vez, se haya polimerizado la película. Resistencia a temperaturas elevadas. No contiene plomo.

Propiedades Físicas:

- Tipo Ligante: 	Alquídico.

-	Color:	Ver carta de colores.

-	Aspecto:	Brillante

-	Sólidos en Volumen: 	45%

-	Densidad:	1,2-1,4

-	Peso específico:	0,9 gr./cm3.

-	Viscosidad de aplicación:	20-25” Copa Ford 4.

-	Secado:	7’ al tacto

-	Espesor :	30-35 Micras por capa.

-	Rendimiento Teórico:	De 6 a 8 m2 por kilo y capa.

-	Índice Acidez:	0

-	Diluyente: 	Sintético

-	Vida del producto: 	1 Año en envase cerrado

-	Aplicación:	Pistola

-	Número de componentes:	Uno

Aplicaciones y Modo de Empleo:

Muy adecuado para el pintado de maquinaria de toda clase, así como estructuras de hierro que requieran una manipulación casi inmediata después de ser pintadas. Como capa de acabado de uso general (maderas, artes gráficas, maquinaria, radiadores,  pavimentos), comportándose extraordinariamente en el campo decorativo y en el campo protector, aún en ambientes marinos e industriales. Para su utilización limpiar y desengrasar bien la superficie a pintar. Se puede utilizar a brocha o con pistola aerográfica con la debida dilución de nuestro disolvente DISOL UNI.