SUQ UIPINT FOSF NEGRO

FICHA TECN ICA

Tipo de Producto

Uso Recomendado Propiedades

Certificados

Imprimación fosfatante  que contiene resinas de polivinil butiral

Imprimación anticorrosiva adherente para superficies de acero , aleaciones ligeras, galvanizadas , y en general superficies de baja o dificil adherencia

Excelente adherencia

Repintable con diferentes calidades, incluso poliuretanos y epoxis, excepto clorocauchos Rápido secado

Resiste temperaturas 200-250°C

Posee certificado de que no desprende gases nocivos durante la soldadura

Caraderlslicas de suministro

Color

Brillo(geometr ía 600) Peso Específico (Kg/L) Solidos en peso (%) Solidos en Volumen (%)

Rendimiento Teórico (m211) Conservacion y Estabilidad en Envase

Normativa

UNE EN ISO 3668 UNE EN ISO 2813 UNE EN ISO 2811-1 UNE EN ISO 3251

UNE 48090-82 (ISO 3233)

UNE 48 282-94

UNE 48 083-92

Especificado Varios colores Mate

0.9+/-0.05

23% ± 3

23% ± 3

11.5 m2/l. (capa de 20 micras)

6 meses en envase original, sin abrir. Almacenar en sitio fresco y seco, protegido de las heladas.

Intervalo de temperat ura: 5-40°C

Instrucciones de Aplicación

Equipo de Aplicación Boquilla de Pulverización

Diluyente de aplicación Espesor de capa recomendado Aplicación sobre

Pistola aerográfica y pistola airless

El diámetro de la boquilla y el ángulo del abanico de pulverizació n se elegirán en función deltipo de pieza

Referencia: .9749

10-20 micras

Aleaciones ligeras y acero laminado en frío. Superficies limpias y desengrasadas

Secado I Polimerización

Secado alaire (20ºC-60% H.R.) Secado para Ensayos Físcos Secado para Ensayos Químicos

UNE 48301	10-15 min

15 días

15 días

Resistencias Físico Qufmicas

Probetas de Ensayo Espesor de Film Seco Adherencia

UNE-EN ISO 2808

UNE-EN ISO 2409

Acero laminado en trio de 0.5 mm 15-20 micras

100%. (GtO)