SUQUIPINT MINI

# Imprimación antioxidante

Descripción:

Es una imprimación a base de resinas gliceroftálicas y pigmentos inhibidores a la corrosidad que se emplea en superficies de acero o de madera.

Datos técnicos de aplicación:

- Preparación de la superficie: La superficie ha de estar limpia, exenta da grasa. En caso de aplicarse en superficies viejas hay que cepillar y lijar previamente.

- Preparación del producto: Se presenta preparado al uso.

- Aplicación: A brocha: previa dilución con 5-10% de DISOL UNI:. A pistola: diluir con 10-15% de DISOL UNI

- Rendimiento práctico: 1 Kg. de SUQUIPINT MINI rinde aproximadamente 6 m2.

Características::

- Colores:			Rojo, gris

- Aspecto del film:		Satinado.

- Secado al aire:		Al acto:10 minutos

Sin mordiente:2 horas.

Total:4 horas.

Para repintar:6 horas.

Se diluye con:		DISOL UNI.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.