ZINC BRILL SP

# GALVANIZADO EN FRÍO

Propiedades:

Buena adherencia sobre toda clase de metales y gran variedad de plásticos. Protege las superficies metálicas contra la corrosión. Permite el repintado con otros acabados.

En superficies metálicas, galvanizadas, llantas y carpinterías. Protección en juntas de soldaduras, maquinaria, herrajes, tuberías, vallas, etc.

Propiedades Físicas:

ENVASE:				520 c.c. en aerosol.

CONTENIDO:			400 ml.

LIGANTE:                                     Acrílico/Celulósico

DENSIDAD:				0.91 + 0.03 kg/Lt.

VISCOSIDAD:			37” + 2 CF2 a 20ºC.

SECADO AL TACTO:		De 4´ a  6´  a 20ºC.

POLIMERACIÓN COMPLETA:   24 horas  a 20 ºC

RENDIMIENTO:			De 1,5 m2 a 2m2

ASPECTO:				Metalizado gris claro.

PRESIÓN:				4,8 Kgs./cm2 a 20ºC.

PROPELENTE:			Eter dimetílico.

* COV < 840 gr./lt. según RD.  227/2006

Aplicaciones y modo de empleo:

Limpie y desengrase bien el objeto a pintar. Agite el envase fuertemente en posición invertida hasta después de un minuto de empezar a oírse el ruido del mezclador.

Pinte con el envase en posición vertical en pasadas rápidas y finas a una distancia de 30 cm.  Evite pintar a pleno sol y en locales muy fríos o polvorientos.

Al finalizar el pintado, invierta el bote y pulverice unos segundos en esta posición.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.