GRAS 1200 C

PASTA METALICA ANTIGRIPANTE COBRE

Descripción:

Pasta con lubricantes sólidos y cobre micronizados.

Aplicaciones:

Para la lubricación y protección de superficies metálicas en contacto estático o sometidas a movimientos de baja amplitud, bajo condiciones extremas de temperatura o ambientes corrosivos.

Aplicaciones típicas son la lubricación de punteros en equipos de perforación, como pasta de montaje para evitar el agarrotamiento de pernos, bulones y tuercas sometidos a temperaturas de hasta 1100°C en la industria química, refinerías, turbos de motores diesel, etc.

También como lubricante de contacto para componentes eléctricos.

Propiedades:

- Amplia gama de temperaturas de uso: -30°C hasta +1100°C, gracias a la formación de una fina película de partículas metálicas de cobre y otros lubricantes sólidos entre las superficies en contacto, que evita su agarrotamiento en el intervalo de temperaturas indicado.

- Alta estabilidad mecánica y capacidad de carga.

- Buen efecto sellante que permite la protección de los componentes frente a la corrosión atmosférica o por ambientes químicos agresivos.

- Elevada conductividad eléctrica debido a su contenido en cobre metálico.

| Características: Norma | Valores típicos | Unidad |
| --- | --- | --- |
| Aspecto | - | Pasta cobriza | - |
| Penetración a 25°C | ASTM D-217 | 325 | mm x 10-1 |
| Punto de gota | ASTM D-566 | 190 | °C |
| Contenido en metales | - | 12 | % |
| Contenido en lubricantes sólidos | - | 17 | % |
| Huella desgaste 4 bolas (400 N) | ASTM D-2206 | 0,96 | Mm |
| Huella desgaste 4 bolas (800 N) | ASTM D-2206 | 1,04 | Mm |
| Carga soldadura 4 bolas | ASTM D-2793 | 800 | Kg |
| Separación aceite a 100ºC | FTM 791-321 | 5,0 | % |
| Separación aceite a Tª ambiente | IP 121 | 3,05 | % |