GRAS RC

GRASA MULTIFUNCIONAL CON LUBRICANTES SÓLIDOS

DESCRIPCIÓN

Es una grasa de base lítica, de alta calidad, a la que se ha incorporado aditivos EP y bisulfuro de molibdeno, haciéndola apta para los puntos que requieran un engrase de larga vida.

Para uso general en industria y automoción.

PROPIEDADES

Excelente resistencia a la oxidación y al envejecimiento. Aditivos de extrema presión.

Buen comportamiento frente al desgaste. Resistente al agua.

Buena adherencia.

Excelente bombeabilidad incluso a bajas temperaturas. Temperatura de trabajo de -20ºC a 125ºC.

Compatible con grasas de calcio, litio/calcio y compleja de litio.

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES |
| --- | --- | --- |
| TIPO DE ESPESANTE |  | JABÓN DE LITIO |
| CONSISTENCIA NLGI | DIN 51818 | 2 |
| PENETRACIÓN A 25ºC | ASTM D-217 | 265/295 |
| PUNTO DE GOTA, ºC | ASTM D-566 | 180 |
| CARGA DE SOLDADURA 4 BOLAS, Kg. | ASTM D-2596 | 400 |
| CORROSIÓN Cu 24H A 100ºC | ASTM D-130 | MAX.1b |

APLICACIONES

Grasa de uso universal, para todos los elementos que trabajen a altas temperaturas y/o soporten grandes cargas. Se utiliza en todo tipo de mecanismos articulados, rodamientos, cojinetes planos, de bolas o rodillos. En todas aquellas aplicaciones que trabajen sobrecargadas.