GRAS 1200 SP

GRASA ANTI-GRIPANTE ALUMINIO LUBRICANTE ANTIDESGASTE

PROPIEDADES:

Lubricante en aerosol, formulado con micropartículas metálicas, reforzadas con inhibidores de corrosión muy estable  a los productos químicos y resistente a la temperatura.

Forma una película lubricante fuertemente adherida a las superficies metálicas, capaz de evitar el contacto metal-metal y con ello el desgaste, aún en las condiciones más severas de trabajo.

Proporciona protección contra la corrosión por roce.

Evita el gripaje por fuertes presiones y altas temperaturas. Resiste el agua y el vapor.

TEMPERATURA DE TRABAJO EN CAJA CERRADA: Desde –20ºC hasta +1000ºC.

APLICACIONES:

Montaje  de pasadores de cadenas, articulaciones, bisagras, chavetas, uniones roscadas en general, tornillos, casquillos, tuercas, etc. Ajuste de válvulas, grifos, llaves, espitas, juntas tóricas, etc.

Como lubricante de cojinetes y casquillos a altas temperaturas, uniones roscadas de varillas de perforación, trenes laminadores, vagonetas de hornos, túneles de secado, etc.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

PROPIEDADES FÍSICAS  Y QUÍMICAS:

Aspecto:	                   Pasta Semifluida.

Color:		                   Plateado

Punto inflamación:           Superior a 300ºC

Contenido en sólidos:       Aprox. 25%

DOSIFICACIÓN Y MODO DE EMPLEO:

Eliminar los restos del lubricante utilizado anteriormente y desengrasar  las piezas donde se aplicará el lubricante. Agitar el bote enérgicamente y pulverizar directamente la zona a lubricar.

PRECAUCIONES:

R11 Fácilmente inflamable.

No vaporizar hacia una llama o cuerpo incandescente.

Manténgase alejado de cualquier ignición.

Mantener fuera del alcance de los niños.

No fumar.

Recipiente a presión.

Protéjase de los rayos solares y evítese exponerlo a temperaturas superiores a 50ºC.

No perforar ni quemar el envase incluso después de usado.

La información y recomendaciones dadas aquí, están basadas en nuestra investigación, y creemos que son correctas. Debido a que nuestros clientes realizan aplicaciones que están fuera de nuestro control, esta Compañía no puede asumir responsabilidades derivadas del mal uso de nuestros productos.