HIDROLI ATF

FLUIDO PARA TRANSMISIONES AUTOMÁTICAS

DESCRIPCIÓN

Es un fluido especial para transmisiones automáticas, convertidores de par y servodirecciones o direcciones asistidas, que responde a la exigencia de los fabricantes que requieren la calidad DEXRON II (GM).

Fabricado con bases parafínicas altamente refinadas y aditivos de alta tecnología que garantizan las más duras exigencias de aplicación.

PROPIEDADES

Excelentes propiedades lubricantes y antidesgaste. Gran resistencia a la oxidación y al envejecimiento. Buena protección contra la corrosión.

Elevado Índice de Viscosidad . Compatibilidad con juntas y sellantes.

Máxima protección de engranajes, cajas automáticas y convertidores de par.

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES |
| --- | --- | --- |
| ASPECTO | DB.1 | BRILLANTE Y TRANSPARENTE |
| COLOR | DB.2 | ROJO |
| DENSIDAD A 20 ºC g/cm3 | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 0,87 |
| VISCOSIDAD A 40 ºC, cSt | ISO 3104 / ASTM D-445 | 40 |
| VISCOSIDAD A 100 ºC, cSt. | ISO 3104 / ASTM D-445 | 7,5 |
| ÍNDICE DE VISCOSIDAD | ISO 2909 / ASTM D-2270 | >155 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN, ºC. | ISO 2592 / ASTM D-92 | >200 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN, ºC. | ISO 3016 / ASTM D-97 | <-25 |

ESPECIFICACIONES

GM DEXRON II, ALLISON C-4, CATERPILLAR TO-2, MERCEDES BENZ SHEET 236.1, ZF TE ML 9/11/14, VOITH, HAGGLUNDS DENISON HF-O, MASSEY FERGUSON (MF-1135), FORD (M2C 86A)