LIM HIDROLI

LIMPIADOR CIRCUITOS HIDRAULICOS

DESCRIPCIÓN

Fluido de base mineral, con una estudiada aditivación dispersante y detergente, para limpieza de circuitos.

| CARACTERISTICAS | NORMAS | VALORES |
| --- | --- | --- |
| DENSIDAD a 20ºC, gr/cm3 | ASTM D-1298 / ISO 3675 | 0.87 |
| VISCOSIDAD a 40ºC, cSt. | ASTM D-445 / ISO 3104 | 32 |
| PUNTO DE INFLAMACION, ºC | ASTM D-92 / ISO 2592 | >190 |
| PUNTO DE CONGELACION, ºC | ASTM D-97 / ISO 3016 | < -9 |

APLICACIÓN

De empleo en circuitos tanto mecánicos como térmicos. Especialmente formulado para su uso en lavado de: motores, circuitos de engrase de máquinas, herramientas, transmisiones oleodinámicas, circuitos hidráulicos, engranajes, bombas, circuitos para aceite térmico, etc...

MODO DE EMPLEO

- Vaciar totalmente el circuito.

- Extraer filtros.

- Llenar circuito con Lim Hidroli

- Poner en funcionamiento bomba y hacer funcionar la máquina durante unas cuatro horas.

- Vaciar el circuito totalmente y extraer todo el fluido Lim Hidroli

- Llenar con el aceite adecuado.