NEBULOIL 2

ACEITE NEBULIZABLE

Propiedades:

Aceite altamente refinado y aditivado especial.

Posee una tensión superficial corregida, lo que facilita su pulverización, su alto punto  de anilina le inhibe de la acción disolvente sobre cualquier tipo de junta, ya sea de caucho natural o sintético.

Aplicaciones:

Está altamente recomendado para los sistemas de engrase por pulverización a presión. Está homologado  por FESTO PNEUMATIC para sus sistemas de redes de aire comprimido.

Características técnicas:

|  | Método | Valores |
| --- | --- | --- |
| Densidad 15ºC, kg/L | ASTM/D-4052 | 0.8641 |
| Viscosidad 40ºC, cSt | ASTM/D-445 | 21.75 |
| Indice de Viscosidad | ASTM/D-2270 | 98 |
| Punto de congelación, ºC | ASTM/D-97 | -12 |
| Punto de inflamación COC, ºC | ASTM/D-92 | 202 |
| Emulsión | ASTM/D-1401 | 40-40-0(5) |
| Color ASTM | ASTM/D-1500 | <0.5 |
| Punto de anilina, ºC | ASTM/D-611 | >95 |
| Número ácido Total, mg KOH/g | ASTM/D-974 | 0.001 |

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.