OLI DIELECTRICO

ACEITE DIELECTRICO, PARA TRANSFORMADORES

DESCRIPCIÓN

Aceite mineral puro e incoloro severamente hidrotratado creado especialmente para su empleo en transformadores.

Es un  aceite altamente refinado  e  hidrogenado lo  que  le convierte  en un  aceite inoxidable cualidad indispensable para este tipo de aceites.

PROPIEDADES

Actúa como medio de refrigeración y aislante. Estabilidad frente a la luz y al calor

Inercia química

Inocuos para su manipulación Alta resistencia dieléctrica.

Buena transferencia de calor

Pérdidas dieléctricas de poca consideración Baja viscosidad y bajo punto de congelación.

| CARACTERÍSTICAS | NORMAS | VALORES |
| --- | --- | --- |
| ASPECTO | DB.1 | CLARO Y TRANSPARENTE |
| DENSIDAD A 20 ºC, g/cm3 | ISO 3675 / ASTM D-1298 | 0,87 |
| VISCOSIDAD a 40 ºC, cSt | ISO 3104 / ASTM D-445 | 10,5 |
| VISCOSIDAD a 100 ºC, cSt | ISO 3104 / ASTM D-445 | 2,5 |
| PUNTO DE INFLAMACIÓN, ºC | ISO 2592 / ASTM D-92 | >140 |
| PUNTO DE CONGELACIÓN, ºC. | ISO 3016 / ASTM D-97 | <-45 |
| ÍNDICE DE ACIDEZ, mgKOH/gr | ASTM D-664 | <0,03 |
| FACTOR PÉRDIDAS ELÉCTRICAS | CEI 247 | <0,005 |
| TENSIÓN INTERFACIAL, mN/m | ISO 6295 | MIN. 40 |
| VOLTAJE RUPTURA |
| Antes tratamiento, KV | CEI 156 | >30 |
| Después tratamiento, KV | CEI 296 | >70 |

APLICACIONES

Facilita la extracción del calor del núcleo y los devanados y al mismo tiempo, actúa como medio aislante para reducir la pérdida de energía eléctrica a través del transformador.

# Text boxes

03/XII-15