OLITERM S

FLUIDO TERMICO SINTETICO PARA CIRCUITOS CERRADOS

Es un fluido sintético que mejora ampliamente el rendimiento de los tradicionales aceites

minerales dadas sus excelentes propiedades de transmisión de calor, estabilidad térmica y a la

oxidación, baja presión de vapor, adecuada viscosidad y mínima formación de residuos carbonosos. En

circuitos cerrados la temperatura de servicio está entre –40 ºC y 340 ºC, en fase líquida sin presión.

CARACTERISTICAS 			NORMAS 			VALORES

ASPECTO 				Visual 				Limpio y transparente

COLOR GARDNER 			ASTM D-1544 			MAX. 6

DENSIDAD A 20 ºC (Peso especif.) 	ISO 3675 / ASTM D-1298 	0,86-0,89

VISCOSIDAD ºE a 50 ºC 		ISO 3104 / ASTM D-445 		1,6MÍN

VISCOSIDAD cSt a 20ºC 		ISO 3104 / ASTM D-445 		30-60

VISCOSIDAD a 40º C 			ISO 3104 / ASTM D-445 		14-23

VISCOSIDAD a 100ºC 			ISO 3104 / ASTM D-445 		3-4

AGUA, ppm 				VOP 481-80 			<100

PUNTO DE ANILINA 			ASTM D-611 			42-70

PUNTO DE INFLAMACION, ºC 		ISO 2592 / ASTM D-92 		> 160

RANGO EBULLICION 			ASTM D-86 			290-420

CALOR ESPECIFICO, cal./grºC a 15ºC 					0,46

a 100º C 					0,55

a 200º C 					0,64

a 300º C 					0,72

TENSION DE VAPOR,mm Hg.a 200ºC 					40

a 300º C 					100

a 340º C 					170

CONDUCTIVIDAD TÉRMICA Kcal/mhºC a 45º C

a 90º C 				0,110

a 320º C 				0,096

DESTILACIÓN,ºC PUNTO INICIAL 					>290

PESO MOLECULAR MEDIO 		GC/MS 				350-380