OLI - TRANS 15

ACEITE ENGRANAJES Y TRANSMISIONES

Propiedades:

Aceite de alto índice de viscosidad y gran estabilidad química y térmica, formulado con aceites base muy refinados.

Lleva incorporados aditivos antidesgaste, antioxidantes, anticorrosivos, antiespumantes, antiherrumbre y de extrema presión.

Ventajas:

- Alto poder lubricante, con perfecta estabilidad en los cambios de  presión-temperatura.

- Propiedades de extrema presión y antidesgaste muy elevadas.

- No corroe el bronce.

- Resistencia excepcional a la oxidación y envejecimiento.

- Mayor duración de los engranajes, con un funcionamiento suave, uniforme y silencioso.

Propiedades Físicas:

Naturaleza:                      Aceite mineral

Densidad a 15ºC:            0,890/0,900

Viscosidad ºE a 50ºC.:    11,6/12,6

Clasificación SAE:	SAE 90

Viscosidad ISO-VG:        150

Índice de viscosidad:       >95

Punto de inflamación:      >230º C

Punto de congelación:     <-15º C

Aplicaciones:

Se utiliza como lubricación de guías y correderas de todo tipo de maquinaria en industria metalúrgica, textil, etc.

Observaciones:

Las sugerencias y recomendaciones sobre la manipulación y utilización de nuestros productos responden a nuestro más leal saber y entender en el momento de redactar la presente hoja técnica. No nos hacemos responsables de cualquier posible negligencia en su manipulación ni en cuanto a los resultados obtenidos o perjuicios que se derivarán de su empleo inadecuado.